
通城县涂附磨具及砂轮产品质量监督抽查实施细则

（2026版）
1 范围
本细则适用于通城县市场监管局组织实施的砂布、砂纸、砂带产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括砂布、砂带、砂纸等。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。
2  产品分类
本细则涉及产品种类：砂布、砂带、砂纸、修磨用砂轮。
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本细则。
砂布：以动物胶、合成树脂等粘结剂、将刚玉、碳化硅等人造磨料粘结石在布基表面而制成的涂附磨具。
砂带：以砂布、砂纸、耐水砂纸为主要原料而制成的接头砂带。
砂纸：以动物胶、合成树脂等为粘结剂，将人造磨料或天然磨料粘结在纸基表面而制成的涂附磨具。
4  砂纸、砂布、砂带生产企业规模划分
根据砂纸、砂布、砂带产品行业的实际情况，企业生产规模以砂纸、砂布、砂带年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。
表1  砂纸、砂布、砂带产品生产企业规模划分
	生产规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥2000
	≤500且＜2000
	＜500


备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。
5  检验依据
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
JB/T 8606-2012涂附磨具 砂带
JB/T 3889-2006涂附磨具 砂布
JB/T 7498-2018涂附磨具 砂纸
JB/T 7424-2007 涂附磨具 抗拉强度和伸长率测定方法
JB/T 3715-2016固结磨具 修磨用钹形砂轮
相关的法律法规、部门规章和规范
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求
6  抽样
6.1抽样型号或规格
各种型号规格的砂布、砂带、砂纸。抽取样品应由同种粒度、材质和规格的单位产品组成。
6.2抽样方法、基数及数量
6.2.1抽样方法
在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
砂布、砂纸、砂轮按照GB/T2828.1的规定进行；抽样方案采用正常检查一次抽样方案。砂带按照GB/T2829的规定进行；抽样方案采用一次抽样方案。
6.2.2抽样基数
抽查最低批量须满足样品的检验和备检要求。
6.2.3抽样数量
砂纸页、砂布页、砂带、砂轮每种样品抽取20片作为检验和备检用。（10片检验用、10片备检用。）砂纸卷、砂布卷裁去端部一米后，截取4米（2米检验用、2米备检用）。
6.3样品处置
抽取的20片砂纸页、砂布页、砂带、砂轮分别标记为（a-1～a-10、b-1～b-10），标记a的10片样品为检验样品，标记b的10片样品为备用样品。砂纸卷、砂布卷截取4米，标记a的2米样品为检验样品，标记b的2米样品为备用样品。
检验样品和备检样品当场封样，封条应由双方人员签字确认。检验样品由承检单位带回、备检样品留存受检企业。必要时，可对封存样品进行拍照取证。
6.4抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的砂布、砂带、砂纸销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单应由抽样人员和受检企业负责人的签字确认，并加盖企业公章。
7  检验要求
7.1检验项目
检验项目见表2、表3、表4、表5、表6、表7。
表2  砂纸页检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	尺寸及极限偏差
	GB/T15305.1
	JB/T 7498

	2
	外观质量
	JB/T 7498
	JB/T 7498

	3
	产品标志
	JB/T 7498
	JB/T 7498

	备注
	


表3  砂纸卷检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	尺寸及极限偏差
	GB/T15305.2
	JB/T 7498

	2
	抗拉强度
	JB/T 7498
	JB/T 7424

	3
	柔曲度
	JB/T 7498
	JB/T 7498

	4
	外观质量
	JB/T 7498
	JB/T 7498

	5
	产品标志
	JB/T 7498
	JB/T 7498

	备注
	


表4  砂带检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	抗拉强度
	JB/T 8606
	JB/T 7424

	2
	外观质量
	JB/T 8606
	JB/T 8606

	3
	接头厚度允差
	JB/T 8606
	JB/T 8606

	4
	尺寸偏差
	JB/T 8606
	JB/T 8606

	5
	标志
	JB/T 8606
	JB/T 8606

	备注
	


表5  砂布页检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观质量
	JB/T 3889
	JB/T 3889

	2
	产品标志
	JB/T 3889
	JB/T 3889

	3
	尺寸及极限偏差
	GB/T15305.1
	JB/T 3889

	备注
	


表6  砂布卷检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	抗拉强度
	JB/T 3889
	JB/T 3889

	2
	外观质量
	JB/T 3889
	JB/T 3889

	3
	尺寸及极限偏差
	JB/T 3889
	JB/T 3889

	4
	产品标志
	JB/T 3889
	JB/T 3889

	备注
	


表7  修磨用砂轮检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	JB/T 3715
	JB/T 7992

	2
	基本尺寸和极限偏差
	JB/T 3715
	JB/T 7992

	3
	回转强度
	JB/T 3715
	GB/T2493

	4
	不平衡量
	JB/T 3715
	GB/T 2492

	5
	黑心
	JB/T 3715
	JB/T 7992

	6
	裂纹
	JB/T 3715
	JB/T 7992

	7
	哑声
	JB/T 3715
	JB/T 7992

	8
	标志
	JB/T 3715
	GB/T 7992

	备注
	


注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
7.2检验应注意的问题
7.2.1特殊情况下，若待检样品封样状态破坏导致样品异常损坏，则应将此情况上报产品质量监督抽查主管部门。
7.2.2检验后的样品应妥善保存，因物理测试破坏掉的每一个样品应分别存放。若有不合格样品，应明确标识。
8  判定原则
8.1单项判定
砂纸页按照JB/T 7498中8.2.4判定原则进行判定；砂纸卷按照JB/T 7498中8.3.2.3判定原则进行判定。
砂带按照JB/T 8606中8.2.2判定原则进行判定。
砂布页按照JB/T 3889中8.2.4判定原则进行判定；砂布卷按照JB/T 3889中8.3.1.3判定原则进行判定。
耐水砂纸页按照JB/T 7499中8.2.4判定原则进行判定；耐水砂纸卷按照JB/T 7499中8.3.1.3判定原则进行判定。
砂轮按照JB/T 3715-2016中6.2判定原则进行判定； 

8.2综合判定
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
9 异议处理
对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：
9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、检验后缺陷特征样品、与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，做出维持原检验结论的复检结论。
9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。
9.3不进行复检情况
9.3.1 超过规定异议时限的。
9.3.2 受检方提出复检时，封存样品受到损坏的。
10 附则
本细则由通城县市场监督管理局管理。
PAGE  
4

