# 通城县密封胶产品质量监督抽查实施细则（2025 年版）

# 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取数量不少于 2 kg 的样品 2 份，一份为检验样品，一份为备用样品。有多组分的 样品应按照产品配比抽取相应的多组分。在贮罐、大桶或其他较大容器中抽样时，应搅拌均匀 后抽取样品， 盛装样品的密闭容器应满足样品保质的要求， 各组分应分开盛装。

# 2 检验依据

表 1  建筑用硅酮结构密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB 16776—2005 | GB/T 13477.6—2002 GB 16776—2005 |
| 2 | 表干时间 | GB 16776—2005 | GB/T 13477.5—2002 GB 16776—2005 |
| 3 | 拉伸粘结强度， 23℃ | GB 16776—2005 | GB/T 13477.8—2002 GB 16776—2005 |
| 4 | 拉伸粘结强度， 90℃ | GB 16776—2005 | GB/T 13477.8—2002 GB 16776—2005 |
| 5 | 拉伸粘结强度， —30℃ | GB 16776—2005 | GB/T 13477.8—2002 GB 16776—2005 |
| 6 | 挥发性有机化合物 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 |

表 2  硅酮和改性硅酮建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 14683—2017 | GB/T 13477.6—2002 GB/T 14683—2017 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 14683—2017 | GB/T 13477.5—2002 GB/T 14683—2017 |
| 3 | 拉伸模量 | GB/T 14683—2017 | GB/T 13477.8—2017 GB/T 14683—2017 |
| 4 | 弹性恢复率 | GB/T 14683—2017 | GB/T 13477.17—2017 GB/T 14683—2017 |
| 5 | 定伸粘结性 | GB/T 14683—2017 | GB/T 13477.10—2017 GB/T 14683—2017 |
| 6 | 挥发性有机化合物 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 |

# 表 3  建筑窗用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 485—2007 | GB/T 13477.6—2002 JC/T 485—2007 |
| 2 | 表干时间 | JC/T 485—2007 | GB/T 13477.5—2002 JC/T 485—2007 |
| 3 | 低温柔性 | JC/T 485—2007 | GB/T 13477.7—2002 JC/T 485—2007 |
| 4 | 拉伸粘结性能 | JC/T 485—2007 | GB/T 13477.8—2002 JC/T 485—2007 |
| 5 | 挥发性有机化合物 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 |

# 表 4  中空玻璃用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 29755—2013 | GB/T 13477.6—2002 GB/T 29755—2013 |  |
| 2 | 表干时间 | GB/T 29755—2013 | GB/T 13477.5—2002 GB/T 29755—2013 |  |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 29755—2013 | GB/T 13477.17—2002 GB/T 29755—2013 |  |
| 4 | 拉伸粘结性能 | GB/T 29755—2013 | GB/T 13477.8—2017 GB/T 29755—2013 |  |
| 5 | 挥发性有机化合物 | GB 33372—2020 | GB 33372—2020 |  |

# 表 5  混凝土接缝用建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 881—2017 |  | GB/T 13477.6—2002 JC/T 881—2017 |  |
| 2 | 拉伸模量 | JC/T 881—2017 |  | GB/T 13477.8—2017 JC/T 881—2017 |  |
| 3 | 弹性恢复率 | JC/T 881—2017 |  | GB/T 13477.17—2017 JC/T 881—2017 |  |
| 4 | 定伸粘结性 | JC/T 881—2017 |  | GB/T 13477.10—2017 JC/T 881—2017 |  |
| 5 | 挥发性有机化合物 | GB 33372—2020 |  | GB 33372—2020 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3  判定规则  3.1 依据标准

GB 33372—2020  胶粘剂挥发性有机化合物限量 GB 16776—2005 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 14683—2017 硅酮建筑密封胶

GB/T 29755—2013  中空玻璃用弹性密封胶 JC/T 485—2007 建筑窗用弹性密封胶

JC/T 881—2017 混凝土接缝用建筑密封胶

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

## 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格； 检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时， 该项目不参 与判定。