# 通城县人造板产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

## 1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量                        单位为张

| 产品名称 | 初检样品数量 | 复验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸渍胶膜纸饰面纤维板 和刨花板 | 2 | 1 | 2 |
| 刨花板 | 2 | 1 | 2 |
| 中密度纤维板 | 2 | 1 | 2 |
| 细木工板 | 2 | 1 | 2 |
| 浸渍胶膜纸饰面胶合板 和细木工板 | 2 | 1 | 2 |

说明：抽取的初检、复检样品由承检机构保存，备用样品宜整张或整箱封存于受检企业。 取样时按相应产品标准在样板中制取试件。

## 2  检验依据

表 2  浸渍胶膜纸饰面刨花板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 2h 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |

# 表 3  浸渍胶膜纸饰面纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 24h 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐磨 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 8 | 表面耐龟裂 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |
| 9 | 耐光色牢度 | GB/T 15102—2017 | GB/T 15102—2017 GB/T 17657—2013 |

# 表 4  刨花板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2h 吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 内胶合强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 4897—2015 | GB/T 4897—2015 GB/T 17657—2013 |
| 备注：2h 吸水厚度膨胀率、表面胶合强度不适用于干燥状态下使用的普通型刨花板 |  |  |  |

# 表 5  中密度纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |

| 3 | 内胶合强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 表面胶合强度 | GB/T 11718—2021 | GB/T 11718—2021 GB/T 17657—2013 |
| 备注：表面结合强度不适用于普通型中密度纤维板 |  |  |  |

# 表 6  细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 浸渍剥离 | GB/T 5849—2016 | GB/T 5849—2016 GB/T 17657—2013 |
| 备注：当表板厚度≥0.55mm 时，表面胶合强度不作要求 |  |  |  |

# 表 7  浸渍胶膜纸饰面胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 2 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 3 | 表面胶合强度 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |

# 表 8  浸渍胶膜纸饰面细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |

| 2 | 表面耐干热 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 4 | 表面耐冷热循环 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 6 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 34722—2017 | GB/T 34722—2017 GB/T 17657—2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

## 3  判定规则  3.1 依据标准

GB 18580—2017  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600—2021  人造板及其制品甲醛释放量分级 GB/T 15102—2017  浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 GB/T 4897—2015  刨花板

GB/T 11718—2021  中密度纤维板 GB/T 5849—2016  细木工板

GB/T 34722—2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

## 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。