# 通城县食品接触用塑料材料及制品产品质量监督抽查

# 实施细则（ 2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

连线生产的产品取样位置：产品生产出来后到食品包装之前取样；样品至少分四次取完， 每次间隔约 1 分钟，取出的样品混合后按表 2 的要求分成 2 份。取样方法可根据现场实际情 况进行调整。

抽样数量见表 1。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调 整。

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品分类 | 产品单元 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装膜袋类 | 非复合膜袋 | 膜类产品:每批次产品抽取样品 3 卷，将每卷膜外 层除去 2m，每卷膜各抽取 2.5m2，其中 2 份作为检 验样品，1 份作为备用样品。 保鲜膜类产品：每批次产品抽取样品 3 卷，其中 2 卷作为检验样品，1 卷作为备用样品。 |
|  |  |  | 袋类产品: 每批次产品抽取 3 箱，每箱中各抽取 20 个，其中 40 个作为检验样品，20 个作为备用样 品。 |
| 2 | 包装膜袋类 | 复合膜袋 | 膜类产品：每批次产品抽取样品 3 卷，将每卷膜外 层除去 2m，每卷膜各抽取 2.5m2 ×2，平均分为 2 份，其中 1 份作为检验样品，1 份作为备用样品。 |
|  |  |  | 袋类产品：每批次产品抽取 3 箱，每箱中各抽取 30 个×2，平均分为 2 份，其中 30 个×3 作为检验 样品，30 个×3 作为备用样品。 |
| 3 | 包装膜袋类 | 片材 | 每批次产品抽取样品 3 卷，将每卷膜外层除去 2m， 每卷膜各抽取 2.5m2，其中 2 份作为检验样品，1 份作为备用样品。 |

| 序号 | 产品分类 | 产品单元 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 包装膜袋类 | 编织袋 | 每批次产品抽取样品 20 条，其中 10 条作为检验样 品，10 条作为备用样品。 |
| 5 | 包装容器类 | 容器 | 5L 以下的容器：每批次产品抽取样品 50 个，其中 30 个作为检验样品，20 个作为备用样品。 |
|  |  |  | 5L 及 5L 以上的容器：每批次产品抽取样品 30 个， 其中 20 个作为检验样品，10 个作为备用样品。 |
|  |  |  | 瓶盖、瓶坯类： 每批次产品抽取样品 100 个，其中 50 个作为检验样品，50 个作为备用样品。 |
| 6 | 工具类 | 工具 | 工具产品（塑料一次性餐饮具、饮用吸管、食品接 触用特定工具及塑料件等）：每批次产品抽取不少 于 2 份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少 于 50 只（个），其中 1 份作为检验样品，1 份作为 备用样品。每份样品质量应不少于 100g 且与食品 接触面的最小表面积应不小于 10dm2（若最小销售 包装不是 40 只（个）的整数倍，需按采样数折算， 保证检样不少于 50 只（个），备样不少于 50 只（个）， 避免损坏原包装）。 密胺塑料餐具：每批次产品抽取样品 50 个，其中 30 个作为检验样品，20 个作为备用样品。 塑料菜板：每批次产品抽取样品 30 个，其中 20 个 作为检验样品，10 个作为备用样品。 |

2 检验依据

表 2 包装膜袋类：非复合膜袋类产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |

表 3 包装膜袋类：复合膜袋类产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 GB 4806.13-2023 | GB 31604.9-2016 |

表 4 包装膜袋类：片材类产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） （限 PET 材质） | GB 4806.7-2023 GB 9685-2016 | GB 31604.41-2016 |

表 5 包装膜袋类：编织袋类产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |

表 6 包装容器类：容器产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） （限 PET 材质） | GB 4806.7-2023 GB 9685-2016 | GB 31604.41-2016 |

表 7 工具类：工具产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2016 GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 5 | 脱色试验 （限添加了着色剂的产品） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |
| 6 | 特定迁移量（以锑计） （限 PET 材质） | GB 4806.7-2023 GB 9685-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 | GB/T 18006.1-2009 |
| 注： 1.负重性能:仅对在盛装食品后有可能堆码或手握的餐盒、碗、杯等一次性餐饮具，对刀、 叉、勺、筷、碟、盘以及有外托的一次性内衬餐饮具不作要求。负重性能按照国家市场监 管总局食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则的要求， 依据 GB/T 18006.1-2009 进行检测和判定。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品  GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

国家市场监督管理局食品相关产品生产许可实施细则：（一）食品用塑料包装容器工具 等制品部分

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放 影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进 行复检。