# 通城县运动鞋产品质量监督抽查实施细则

# ( 2025 年版)

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表 1。

表 1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动鞋（旅游鞋） | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 其他 | 3 | 2 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2. 检验依据

表 2 运动鞋（旅游鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.3—2011 |
| 3 | 耐磨性能 | GB/T 15107—2013（含第一 号修改单） | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | GB/T 15107—2013 | GB/T 3903.1—2008 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107—2013 | QB/T 2886—2007 |
| 6 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | GB/T 15107—2013 | QB/T 2882—2007 |
| 7 | 游离甲醛 | GB 25038—2024 GB/T 15107—2013 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941—2005 液相色谱 法 |
| 8 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 25038—2024 GB/T 15107—2013 | GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 GB/T 19942—2005 GB/T 19942—2019 GB/T 33392—2016 |

表 3 运动鞋（田径运动鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底耐磨性能 | GB 21536—2008 | GB/T 9867—2008 |
| 2 | 硬度 | GB 21536—2008 | HG/T 2489—2007 |
| 3 | 帮底粘合强度 | GB 21536—2008 | GB/T 21396—2008 |
| 4 | 成鞋耐折性能 | GB 21536—2008 | GB/T 3903.1—1994 |
| 5 | 外底与外中底黏合强度 | GB 21536—2008 | GB/T 21396—2008 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB 21536—2008 | GB/T 3920—2008 |
| 7 | 视密度 | GB 21536—2008 | HG/T 2872—2009 |
| 8 | 压缩变形 | GB 21536—2008 | HG/T 2876—2009 |
| 9 | 游离甲醛 | GB 21536—2008 GB 25038—2024 | GB/T 2912.1—1998 GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 10 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 21536—2008 GB 25038—2024 | GB/T 17592—2006 GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |

表 4 运动鞋（足球鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底耐磨性能 | GB/T 19706—2015 | GB/T 9867—2008 GB/T 1689—1998 |
| 2 | 外底硬度 | GB/T 19706—2015 | GB/T 3903.4—2008 |
| 3 | 帮底粘合强度 硫化围条与鞋帮粘合强 度 | GB/T 19706—2015 | GB/T 21396—2008 GB/T 532—2008 |
| 4 | 整鞋耐屈挠性能 | GB/T 19706—2015 | HG/T 2871—2008 |
| 5 | 外底密度 | GB/T 19706—2015 | GB/T 533—2008 |
| 6 | 游离甲醛 | GB 25038—2024 GB/T 19706—2015 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25038—2024 GB/T 19706—2015 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |

表 5 运动鞋（篮排球专业运动鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底耐磨性能 | GB/T 24152—2018 | GB/T 9867—2008 |
| 2 | 帮底粘合强度 | GB/T 24152—2018 | GB/T 21396—2022 |
| 3 | 整鞋耐屈挠性能 | GB/T 24152—2018 | HG/T 2871—2008 |
| 4 | 游离甲醛 | GB 25038—2024 GB/T 24152—2018 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 5 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25038—2024 GB/T 24152—2018 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |

表 6 运动鞋（乒乓球运动鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨耗量 | HG/T 2870—2014 | GB/T 9867—2008 |
| 2 | 硬度 | HG/T 2870—2014 | GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007 |
| 3 | 帮底粘合强度 | HG/T 2870—2014 | GB/T 21396—2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | HG/T 2870—2014 | GB/T 21396—2008 |
| 5 | 整鞋耐屈挠性能 | HG/T 2870—2014 | HG/T 2871—2008 |
| 6 | 压缩变形 | HG/T 2870—2014 | HG/T 2876—2009 |
| 7 | 游离甲醛 | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 2912.1—1998 GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料 | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 17592—2006 GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 19942—2019 GB/T 23344—2009 GB/T 33392—2016 |

表 7 运动鞋（普通运动鞋）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底拉伸强度 |  | HG/T 2017—2011 | GB/T 528—2009 HG/T 2017—2011 |
| 2 | 外底拉断伸长率 |  | HG/T 2017—2011 | GB/T 528—2009 HG/T 2017—2011 |
| 3 | 外底磨耗量 |  | HG/T 2017—2011 | GB/T 1689—1998 HG/T 2017—2011 |
| 4 | 外底硬度 |  | HG/T 2017—2011 | GB/T 531.1—2008 |
| 5 | 围条与鞋帮粘合强度 |  | HG/T 2017—2011 | GB/T 532—2008 HG/T 2017—2011 |
| 6 | 整鞋屈挠性能 |  | HG/T 2017—2011 | HG/T 2871—2008 A 法 |
| 7 | 游离甲醛 |  | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 2912.1—1998 GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 8 | 可萃取 的重金 属 | 铅 | GB 25038—2010 | GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 或 GB/T 17593.2—2007 |
|  |  | 镉 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2006 GB/T 19942—2019 |
| 10 | 含氯酚 | 五氯苯酚 | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 18414.1—2006 或 GB/T 18414.2—2006 GB/T 22808—2021 |
|  |  | 2,3,5,6—四氯 苯酚 |  |  |
| 11 | N—亚硝基胺 |  | GB 25038—2010 | GB/T 24153—2009 |
| 12 | 鞋里和内底摩擦色牢度 （沾色） |  | GB 25038—2010 | QB/T 2882—2007 A 法 |

表 8 运动鞋（轻便胶鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2018—2014 | GB/T 528—2009 HG/T 2018—2014 |
| 2 | 外底拉断伸长率 | HG/T 2018—2014 | GB/T 528—2009 HG/T 2018—2014 |
| 3 | 外底磨耗量 | HG/T 2018—2014 | GB/T 1689—1998 HG/T 2018—2014 |
| 4 | 外底硬度 | HG/T 2018—2014 | GB/T 531.1—2008 |
| 5 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2018—2014 | GB/T 532—2008 HG/T 2018—2014 |
| 6 | 整鞋耐屈挠性能 | HG/T 2018—2014 | HG/T 2871—2008 B 法 |
| 7 | 游离甲醛 | GB 25038—2010 | GB/T 2912.1—1998 |

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB 25038—2024 | GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019 |
| 8 | 可萃取 的重金 属 | 铅 | GB 25038—2010 | GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.4—2006 或 GB/T 17593.2—2007 |
|  |  | 镉 |  |  |
|  |  | 砷 |  |  |
| 9 | 可分解有害芳香胺染料 |  | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2006 GB/T 19942—2019 |
| 10 | 含氯酚 | 五氯苯酚 | GB 25038—2010 GB 25038—2024 | GB/T 18414.1—2006 或 GB/T 18414.2—2006 GB/T 22808—2021 |
|  |  | 2,3,5,6—四氯 苯酚 |  |  |
| 11 | N—亚硝基胺 |  | GB 25038—2010 | GB/T 24153—2009 |
| 12 | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾 色） |  | GB 25038—2010 | QB/T 2882—2007 A 法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是 不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3. 判定规则

3.1 依据标准

GB 25038—2010   胶鞋健康安全技术规范

GB 25038—2024   鞋类通用安全要求

GB 21536—2008   田径运动鞋

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第一号修改单） GB/T 19706—2015 足球鞋

GB/T 24152—2018 篮排球专业运动鞋 HG/T 2017—2011  普通运动鞋

HG/T 2018—2014  轻便胶鞋

HG/T 2870—2014  乒乓球运动鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一 项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量 要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准 要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产 品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准 要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。