# 通城县建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

# 1  抽样

以随机抽样的方式在成品库内（包括成品堆放区）或市场待销产品中随机抽取。 随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

样品总计 40 块，按尺寸将样品均分为两份，每份 20 块，其中一份为检验样品，另一份为 备用样品。

# 2  检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎片状态 | GB 15763.2—2005 | GB 15763.2—2005 |
| 2 | 抗冲击性 | GB 15763.2—2005 | GB 15763.2—2005 |
| 3 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.2—2005 | GB 15763.2—2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 3  判定规则  3.1 依据标准

GB 15763.2—2005  建筑用安全玻璃  第 2 部分：钢化玻璃

# 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

## 3.2.1 碎片状态检验结果判定

4 块样品进行试验，4 块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。 3.2.2 抗冲击性检验结果判定

6 块样品进行试验 ，样品破坏数不超过 1 块，判定为该项合格；多于或等于 3 块判定为该 项不合格；破坏数为 2 块时，再追加 6 块抽检样品进行试验，6 块全部不破坏判定为该项合格， 否则判定为该项不合格。

## 3.2.3 霰弹袋冲击性能检验结果判定

4 块样品进行试验，4 块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

## 3.2.4 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。