# 通城县建筑用夹层玻璃产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

## 1  抽样方法

对于可切裁的产品，以随机抽样的方式在成品库内（包括成品堆放区）或市场待销产品中 随机抽取后进行切裁；对于不可切裁的产品，采用与拟抽查批次产品相同材料、相同结果、相 同工艺条件现场制作方式提供全部抽查样品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

## 2  检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.3—2009 | GB 15763.3—2009 |
| 2 | 耐热性 | GB 15763.3—2009 | GB 15763.3—2009 |
| 3 | 耐湿性 | GB 15763.3—2009 | GB/T 5137.3—2002 |
| 4 | 耐辐照性 | GB 15763.3—2009 | GB/T 5137.3—2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3  判定规则  3.1 依据标准

GB 15763.3—2009  建筑用安全玻璃  第 3 部分：夹层玻璃

## 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则

### 3.2.1 厚度偏差

3 块试样全部符合要求，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。 3.2.2 耐热性、耐湿性、耐辐照性

3 块试样全部符合要求时为合格，1 块符合时为不合格。当 2 块试样符合要求时，追加 3  块新试样重新进行试验，3 块全部符合要求时为合格。

### 3.2.3 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参 与判定，但应在检验报告备注中进行说明。