# 通城县平板玻璃产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

## 1  抽样

以随机抽样的方式在成品库内或市场待销产品中随机抽取。 随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

## 2  检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 |  | GB 11614—2022 | GB 11614—2022 |
| 2 | 厚薄差 |  | GB 11614—2022 | GB 11614—2022 |
| 3 | 外观质量 | 点状缺陷 | GB 11614—2022 | GB 11614—2022 |
|  |  | 点状缺陷密集度 |  |  |
|  |  | 线道 |  |  |
|  |  | 裂纹 |  |  |
| 4 | 光学性能 | 无色透明平板玻璃可 见光透射比 a | GB 11614—2022 | GB 11614—2022 |
|  |  | 本体着色平板玻璃透 射比偏差 b |  |  |
|  |  | 本体着色平板玻璃颜 色均匀性 b |  |  |
| a 只针对无色透明平板玻璃 b 只针对本体着色平板玻璃 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3  判定规则  3.1 依据标准

GB 11614—2022  平板玻璃

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

## 3.2 判定原则

3.2.1 对厚度偏差、厚薄差、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道、裂纹等项目进行检验时，1 片 玻璃其检验结果的上述指标均达到该等级的要求则该片玻璃上述指标合格，否则为不合格。

样品数量为 20 片时，若不合格片数小于或等于 3 片，则被抽查产品上述指标合格；若不合 格片数等于或大于 4 片，则被抽查产品上述指标不合格；样品数量为 13 片时，若不合格片数小 于或等于 2 片，则被抽查产品上述指标合格；若不合格片数等于或大于 3 片，则被抽查产品上 述指标不合格。不合格的上述指标是指上述指标其中之一或其组合。

3.2.2 对无色透明平板玻璃可见光透射比进行检验时，若检验结果符合 GB 11614—2022 的规定， 则判定被抽查产品该项指标合格。

3.2.3 对本体着色平板玻璃透射比偏差进行检验时，若检验结果符合 GB  11614—2022 的规定， 则判定被抽查产品该项指标合格。

3.2.4 对本体着色平板玻璃颜色均匀性进行检验时，若检验结果符合 GB  11614—2022 的规定， 则判定被抽查产品该项指标合格。

### 3.2.5 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一 项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示 的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以 被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制 性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参 与判定，但应在检验报告备注中进行说明。